| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CMISHA. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

汽车竞技运动头盔

Helmets for competitive sports of automotive

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国机械工业安全卫生协会  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品分类	3

4.1 形状	3

4.2 规格	3

5 技术要求	4

5.1 结构	4

5.2 壳体	4

5.3 材料	4

5.4 佩戴装置	5

5.5 通风透气性	5

5.6 保护范围	5

5.7 质量	7

5.8 视野	7

5.9 性能	7

5.10 头盔标识和标记	8

6 检验方法	8

6.1 质量测试	8

6.2 视野范围测试	8

6.3 性能试验	11

7 检验规则	13

7.1 检验分类	13

7.3 出厂检验	14

8 产品说明书、包装、运输和储存	14

8.1 产品使用说明书	14

8.2 包装、运输和贮存	14

附录A  （规范性） 试验样品	16

附录B  （规范性） 吸收碰撞能量性能试验	19

附录C  （规范性） 正面头部保护装置检验方法	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中汽认证中心有限公司提出。

本文件由中国机械工业安全卫生协会（CMISHA）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

引言

伴随中国汽车工业快速发展，越来越多的爱好者参与到汽车竞技运动中。在汽车竞技运动事故中，头盔可大幅降低驾乘人员头部的损伤和减少人员伤亡的几率。

头盔是汽车竞技运动中最重要的安全装备之一，发达国家往往对汽车竞技运动头盔的生产和使用有严格的规范制度，相关要求也比较齐全。而中国至今还没有汽车竞技运动头盔标准，只能采用国外的头盔标准，导致竞技体育运动的成本增加；另外，国外标准的头盔的使用者头型特点也不完全适合中国人头型。标准缺失制约了中国汽车竞技体育运动的良性发展。

制定本文件的目的是为汽车竞技运动头盔的生产、检测和认证提供技术依据，指导汽车竞技运动举办单位及参赛人员选购符合标准要求的头盔。同时，助推头盔生产企业提高产品质量，满足国内外广大赛车乘员获得有安全保障的高质量产品的需求。

汽车竞技运动头盔

范围

本文件规定了汽车竞技运动头盔的产品分类、技术要求、检验方法、检验规则、产品说明书、包装、运输和储存的要求。

本文件适用于汽车竞技运动成人乘员佩戴头盔。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 811—2022  摩托车、电动自行车乘员头盔

术语和定义

GB 811—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

汽车竞技运动头盔  helmet used in competitive automotive sports

在汽车竞技运动事故中，降低汽车竞赛乘员头部伤害的装具。

[来源：GB 811-2022，3.1，有修改]

头型  testing headform

检验汽车竞技运动头盔时，模拟人头部几何外形和力学性质的头部模型。

[来源：GB 811-2022，3.9，有修改]

基础平面  basic plane

过左、右外耳中心和试验头型眼眶下缘的一个平面。

基础平面见图1中的O-O’平面。

基础平面（O-O’）侧视图

[来源：GB 811-2022，3.10]

参考平面  reference plane

平行于基础平面并距基础平面以上一定距离的平面。

[来源：GB 811-2022，3.11,有修改]

参考平面见图2。

单位为毫米

标引序号说明：

X——基础平面到参考平面的垂直距离；

Y——参考平面到头型顶部的垂直距离；

A-A’——头盔用于设置保护区的辅助平面。

参考平面

产品分类

形状

头盔按形状分为全盔和3/4半盔，如图3所示。

头盔形状

头盔按设计头型分国际头型和国标头型。

国际头型头盔分为以下6种规格：

特小（A头型）；

较小（C头型）；

小（E头型）；

中（J头型）；

大（M头型）；

特大（O头型）。

国标头型头盔分为以下5种规格：

  - 特小（A头型）；

小（E头型）；

中（J头型）；

大（M头型）；

特大（O头型）。

规格

国际头型规格头盔

国际头型头盔的尺寸应符合表1的规定。

国际头型规格头盔参数

单位为毫米

| 头盔形状 | 头盔规格 | 头型型号 | 头围尺寸 | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全盔、3/4半盔 | 特小（国际头型） | 国际 A头型 | 500⁓510 | 24.0±1 | 113.5±2 |
|  | 较小（国际头型） | 国际 C头型 | 520⁓530 | 25.0±1 | 118.0±2 |
|  | 小（国际头型） | 国际 E头型 | 540⁓560 | 26.0±1 | 122.0±2 |
|  | 中（国际头型） | 国际 J头型 | 570⁓590 | 27.5±1 | 130.0±2 |
|  | 大（国际头型） | 国际 M头型 | 600⁓610 | 29.0±1 | 136.0±2 |
|  | 特大（国际头型） | 国际 O头型 | ＞610 | 30.0±1 | 140.0±2 |
| x表示基础平面到参考平面的垂直距离，y表示参考平面到头型顶部的垂直距离，见图2。 国际头型规格头盔往往适用于欧美成人。 |  |  |  |  |  |

国标头型规格头盔

国标头型头盔的尺寸应符合表2的规定。

国标头型规格头盔参数

单位为毫米

| 头盔形状 | 头盔规格 | 头型型号 | 头围尺寸 | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全盔、3/4半盔 | 特小（国标头型） | 中国A头型 | 500⁓＜540 | 24.0±1 | 90.0±2 |
|  | 小（国标头型） | 中国E头型 | 540⁓＜570 | 26.0±1 | 96.0±2 |
|  | 中（国标头型） | 中国J头型 | 570⁓＜600 | 27.5±1 | 102.5±2 |
|  | 大（国标头型） | 中国M头型 | 600⁓＜620 | 29.0±1 | 107.0±2 |
|  | 特大（国标头型） | 中国O头型 | 620⁓＜660 | 30.0±1 | 110.0±2 |
| - x表示基础平面到参考平面的垂直距离，y表示参考平面到头型顶部的垂直距离，见图2。 - 国标头型规格头盔往往适用于亚洲成人。 |  |  |  |  |  |

技术要求

结构

头盔应由壳体、缓冲层、舒适衬垫和佩戴装置等组成。全盔应配备护目镜，3/4半盔不应配备护目镜。

头盔下颌护罩应不可调整、不可拆卸。

头盔内、外表面应光滑。超过7mm的外部突出物应容易拆卸；外表面上的其他突出物应保持平滑。头盔内部的铆钉等突出物不应存在划伤、刺伤隐患。

头盔佩戴装置应使用双D环。

如果头盔卸下可拆卸部件后可正常佩戴，则部件卸下后，不应削弱佩戴装置的功能和耐冲击性能。如果头盔部件在试验中脱落，不应存在划伤、刺伤风险，也不应影响头盔的保护范围。

如果头盔配备护目镜和护颈等护具，不应减弱头盔的防护性能，也不应对佩戴者构成直接威胁。

壳体

头盔上的铆钉不应有锋利边缘，头盔铆钉呈辐射状，凸出部分不应超过头盔外表面2mm。

头盔边沿应当平滑、圆钝。

壳体内部不应有金属部件等坚硬突出物，避免撞击时伤及头部。

材料

制造头盔的材料应经久耐用。若接触阳光、雨水、灰尘、汗水、护肤和护发产品或受到振动时，材料不应受损；若在日常储存或运输中遇到极端温度，也不应降解。

在接触皮肤的部件中，不应使用刺激皮肤、成分有害的材料。容易滋生真菌或藻类的材料也不应使用。

如果头盔内衬布或衬垫拆下后或拆下洗涤后，防护性能不会减弱时，则内衬布、衬垫可拆下洗涤。

佩戴装置

佩戴装置应能防止误用，佩戴方式应直观、快捷。

通风透气性

为提高通风透气性，可设置通风口和排气口，通风口和排气口宜由橡胶或乙烯基塑料等弹性材料制成。

强制通风系统的气口和配件不应影响头盔的正常使用，当连接到强制空气源时，气口和配件不应限制头部的活动范围，也不应妨碍佩戴者快速从事故车辆抽身。

保护范围

国标头型保护范围

国标头型的保护范围应符合GB 811—2022中5.2.1的相应的全盔和3/4半盔要求。

国际头型保护范围

需要保护的头部区域即为保护区域，如图4和图5所示。这些头型的几何形状中划分了数个固定的平面。对保护范围的描述使用了基础平面、中间纵向平面、横向平面和参考平面的定义。

为方便和清晰起见，严格定义了以下平面：

- 基础平面；

对称平面：中间纵向或正中矢状面垂直于基础平面，将头型分为左、右部分的平面；

解剖平面：横断面或冠状面垂直于纵平面和基础平面，对应于包含两个耳道并划分头部的前部和后部的平面；

以上平面都是业内熟知的，还有其他几个平面也已被证明是有用的：

- S0平面：平行于基础平面并位于其上方一定距离，具体距离取决于头型的大小；

- S3平面：平行于S0平面和基础平面，且位于二者之间；

- S4平面：与这些平面平行，在基础平面下方；

- 脑后平面：将头型分为后三分之一与前三分之二，与横向平面平行，并位于参考平面和纵向平面与头型前表面相交点之后的给定距离处的平面；

- 与此点的距离，以下称为参考点，由头部形状的大小决定。

- 前额平面：也平行于横向平面，位于参考点后面，距离由头部形状的大小决定。

头盔提供的保护范围应包括S0平面上方和前额平面前方的整个区域、S3平面上方和前额后脑平面之间的整个区域以及S4平面上方和后脑平面后方的整个区域。

图4、图5 和表3列出了国际头型这些附加定义的功能，并显示了保护范围和试验线。

头型（图中的箭头指向要准确。可采用引出表示）

标引序号说明：

a——中央垂直轴向头型前部方向的水平距离；

b——中央垂直轴向头型后部方向的水平距离；

c——S3平面到S0平面的垂直距离；

d——基础平面到S0平面的垂直距离；

e——S0平面到S4平面的垂直距离。

保护范围

保护范围

单位为毫米

| 头盔形状 | 头型规格 | 参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c | d | e |
| 全盔/3/4半盔 | 国际 A头型 | 39.0 | 128.6 | 26.1 | 46.8 | 52.2 |
|  | 国际 C头型 | 40.6 | 133.8 | 27.2 | 48.4 | 54.3 |
|  | 国际 E头型 | 42.2 | 139.0 | 28.2 | 50.0 | 56.4 |
|  | 国际 J头型 | 45.2 | 148.4 | 30.0 | 53.0 | 60.0 |
|  | 国际 M头型 | 47.4 | 155.8 | 31.5 | 55.2 | 63.0 |
|  | 国际 O头型 | 49.2 | 161.5 | 32.2 | 57.2 | 64.5 |

质量

按6.2 规定的方法进行测试，全盔头盔质量最大限值不应超过1.8kg；3/4半盔最大限值不应超过1.6kg 。

视野

头盔应提供良好的视野范围，使用适合头盔尺寸的参考头型按6.2规定的方法进行测试，头盔的水平视野不应小于180°，上视野不应小于最少5°，下视野不应小于20°。

在某些赛事中，头盔的视野范围可以相对更窄。该情况下应设有额外警告标识，并注明只作特定用途。

注1：向下视野的范围数值特别考虑了呼吸导流板。

注2：以上视野标准均基于参考头型相对的固定平面。

性能

固定装置稳定性

按6.3.2规定的方法进行测试，头盔可以移动，但不应从头型上跌落。

佩戴装置强度性能

按6.3.3 规定的方法进行测试，佩戴紧固装置应承受机械载荷，动态载荷期间的最大位移不应超过30mm，且在试验后顺利、快速地解开佩戴装置。

吸收碰撞能量性能

吸收碰撞能量性能试验包括标准冲击实验、低速冲击、低速侧向冲击，按6.3.4规定的方法进行测试，各项目限定的加速度应该根据对应的头型均应符合要求。在整个试验过程中，头盔的保护结构不应破裂，头盔外壳、冲击衬垫、紧固系统或其他部件不存在断裂现象。

下颌吸收碰撞能量性能

按6.3.5 规定的方法进行测试，峰值不应超过275g，且所有部件不得失效，以免对佩戴者造成潜在伤害。

耐穿透性能

按6.3.6规定的方法进行测试，试验锥不应穿透头盔外壳、与头型产生接触,否则试验不通过。

护目镜耐穿透性

按6.3.7规定的方法进行测试，铅粒不应穿透到头盔内部。

正面头部保护装置

按6.4.7规定的方法评估正面头部保护装置，同时满足以上A、B两项要求。

阻燃性能

按6.3.9 规定的方法对壳体、头盔镶边、下颌带、护目镜和衬垫材料进行试验。对于壳体,应在火焰移开后10s内自行熄灭；对于头盔镶边，移除火焰后应在20s内自行熄灭；对于下颌带和外壳（如果有），不应熔化，并应在火焰移除后5s内自行熄灭；对于护目镜，应在20s内自行熄灭，对于头盔面部或颈部50mm内的衬垫材料，火焰移除后5s内自行熄灭。

可移除性能

按6.3.10规定的方法进行测试，应能将头盔方便且及时从头型上取下。

头盔标识和标记

头盔成品的标识和标记

每一顶头盔的标识都应持久耐用、清晰易辨，注明产品名称、制造商/生产厂名称和地址、生产日期或批号/编号、头盔型号和规格、产品执行标准。当标识上无条码时，应使用中文或当地语言。

头盔标识信息

头盔标识应至少说明以下信息：

- 任何头盔都无法保证佩戴者的绝对安全。为了达到最佳防护性能，头盔应高度贴合，佩戴装置应牢牢固定头盔。头盔在佩戴、固定后，不应轻易取下；

头盔的构造使得头盔可以吸收撞击能量，从而破坏头盔，尽管损坏部分可能并不明显。如果头盔受到撞击，应返厂检查，或者销毁、更换；

头盔适合的最小和最大头围，应以cm计；

如果头盔某组件易与常见溶剂、粘贴剂、油漆或清洁剂反应，还应贴有标识以产生如下效果：“这种头盔可能会被一些常见物质严重损坏，但没有明显可见的损坏。仅使用以下适宜材料：（推荐的清洁剂、油漆、粘贴剂等）。”；

认证产品的认证标识（如有）。

如果头盔有特殊要求，每个头盔还应有特殊要求的警告标识。

关键部件的标记和标识

如果头盔零部件不得不替换，但替代部件会降低佩戴安全性或检测的任何性能，则制造商应加以标注，以防用户购买、使用替代部件。全盔护目镜尤其应标明制造商、生产年月。

检验方法

试验室环境条件及试验样品

实验室温度21℃±5℃、相对湿度40%~80%。

试验样品的选取应满足附录A的要求。

质量测试

测试工具

秤的量程满足0kg⁓2kg，精度不应低于0.01kg。

试验步骤

称量并记录头盔质量，按kg计，结果保留两位小数。

视野范围测试

通用要求

将头盔佩戴在每个合适的头型上，以检查视野范围，根据相应的头盔佩戴指数进行佩戴，并以50N的力将其固定。视野应包括头型前方的以下立体角：

上视野；

水平视野；

除呼吸导流板外的下视野。

上视野

上视野是由头型的参考平面和从参考平面向上倾斜5º 的第二个平面所形成的立体角。如图6所示，第二个平面与参考平面相交于头型前表面的两点，这两点在纵向平面的左右各31mm处。

单位为毫米

上视野

水平视野

水平视野是由参考平面、S4平面和另外一个与参考平面垂直且通过参考平面与头型相交线上与中垂面距离31mm的左右两个点的平面所形成的立体角，如图7所示。

单位为毫米

水平视野

下视野

下视野是由头型的基准平面和从基准平面向下倾斜20º的第二平面所形成的立体角，该平面与头型前表面的两点相交，这两点在纵向平面的左右各31mm处，如图8所示。然而，只要突出物在呼吸导流板允许范围内，就允许向下视野出现突出物。呼吸导流板的范围如图9所示，包括纵向平面左右各31mm范围内的区域，以及位于与纵向平面形成45º角的两个平面下方，两个平面在基础平面上相交。

单位为毫米

下视野

单位为毫米

呼吸导流板考虑范围

性能试验

固定装置稳定性试验

佩戴紧固性试验只适用于实验室环境温湿度保存的样品。稳定性试验前，不应进行其他性能试验。

应在大小合适、规格最小的标准全罩式头型上试验头盔。头型应安装于支架上，保证纵轴与重力方向呈135°夹角，头型应面部朝下。头盔置于头型之上并调整到佩戴装置的最佳配置。采用无弹力系带钩住头盔的后缘中心线处，并将自由端跨过头盔顶部垂向地面。带子的自由端系惯性锤，该惯性锤应使4kg±50g的质量下坠0.6m，经导向装置落体，砸向承接座，施加猛烈冲击载荷，迫使头盔在头型上向前旋转。头盔可以移动，但不应从头型上脱落。

调整头型使其面部朝上，但垂直轴仍向下与重力成135°。头盔置于头型上并调整到佩戴装置的最佳配置。系带/惯性锤应在中心线挂在头盔的前额边缘，使系带沿中心线放置，惯性锤悬挂在头盔的顶部。冲击重物应使4kg±50g的质量坠落0.6m，经导向装置落体，砸向承接座，施加猛烈冲击载荷，迫使头盔向后旋转。头盔可以移动，但不应从头型上跌落。

向头盔施加载荷的惯性锤的整个组件的总质量不应超过5.0kg，其中包括质量为4.0kg的冲击物。

佩戴装置强度性能试验

佩戴紧固装置的动态试验可采用保存在常温常湿环境下或经热、冷、湿处理条件下的样品。本试验可以在任意试验之前、之后或之间进行。但是，如果全罩式头盔拆除一体式下颌带，则紧固装置试验视为无效。

头盔应置于合适的、最大的头型上进行试验，将头盔沿下壳体边缘撑起，保证可以将下颌带系于上端与下颌骨骼轮廓相近的装置上。随后向该装置施加一定的机械预载，随后施加动载。如果佩戴紧固装置无法承受机械载荷，或动态载荷期间的最大位移超过30mm，则佩戴装置动态试验失效。如果在试验后无法顺利、快速地解开佩戴装置，也视为佩戴装置动态试验无效。

如果技术人员认为下壳体边缘无法有效支撑头盔，技术人员有权将另选头型来进行本试验。

其中：

- 该下颏系带荷载装置包括一个下颏模型和用于预加载和动态加载的调节装置。下颏部分由两块金属条或金属棒组成，每块直径12.7mm±0.5mm，中间相距76mm±0.5mm。装置总质量不得超过6.0kg；

应施加至少60s的预载荷。预载包括下颏系带加载装置质量，静载为23kg，冲击载荷38kg±0.5kg，合计61kg±0.5kg；

质量为38kg±0.5kg的冲击块应垂直坠落120mm，给佩戴紧固装置施加突然载荷；38kg的冲击载荷与23kg的静载荷不得相加。为保护试验装置，38kg的冲击块可以用直径为150mm、厚度为6.5mm、邵氏硬度值A0~93的橡胶垫或其等效物来缓冲38kg冲击块带来的冲击。

吸收碰撞能量性能

试验用的头盔样品应按A.5要求，保持在实验室环境温度和湿度下，或者根据以下具体要求进行冷、热、湿处理，按附录B要求进行吸收碰撞能量性能。可应用于任何放置在常规环境下的样品。样品事先不应进行壳体穿透试验。这些试验涉及一系列受控冲击，将头盔佩戴于试验头型上，然后将戴头盔的头部模型坠落到指定的试验砧上。冲击部位和冲击能量应满足B.3.2，才能确保试验有效。

下颌吸收碰撞能量性能试验

以5.5m/s的速度进行下颌吸收碰撞能量试验，只限于平板砧型。抗撞击性能：10kg的砧块从5.1m的高度坠落，撞击头盔的顶部和侧面，撞击力不应超过10kN。

耐穿透性能

头盔耐穿透性能应采用保存在常规环境下的样品。测试的头盔样本不应少于一个。测试时，头盔应戴在牢牢固定好的头型上。本试验头型不必使用吸收碰撞能量、头盔标识所用标准头型。使用的设备将为头盔提供合理的支撑，并与穿透试验现场正下方的头盔内部保持一致。如果头盔包含调节带或其他一些可调节尺寸的组件，则应将其松至可伸展的最大位置。

试验所用钢锥质量为4000g±50g，锥顶部为圆锥形，锥角为60º±0.5º，高38 mm±0.38mm。锥尖硬度为洛氏硬度HRC 60±3，半径范围为0.5mm±0.1mm。头型支撑区域直接位于钢锥顶部下方，应是蜡或软塑料，并覆盖一层纸、箔、胶带或一些类似的较薄材料。

试验用锥应以7.7m/s±0.15m/s的速度落下以撞击头盔壳体表面，在与头盔接触不超过40mm的范围内测量。头盔放在支撑头型上，以便试验用锥撞击器向测试线上或上方的任何位置，但穿透测试位置应距离任何冲击点或任何其他穿透的中心至少75mm。根据测试技术人员的判断，样品可以在壳体上的多个位置进行测试。

护目镜耐穿透性试验

如果提供护目镜，则应按以下方式测试该护目镜的耐穿透性：

护目镜应在实验室环境下，放在大小合适的头盔上试验，并将其正确放置并使其面部开口朝上。用质量1g±0.1g、直径5.5mm±0.1mm软铅粒以500km/h±20km/h的速度击打护目镜表面，至少测试3个不同点：护目镜中心线及距离中心线任意一侧80mm±5mm处。

正面头部保护装置（FHR）

评估正面头部保护装置见附录C 。根据附录C试验程序，应对至少一个未经试验的样品进行检查和试验。

阻燃性能试验

通用要求

试验应在10℃~30℃的环境下进行，并利用丙烷火焰，以790℃±40℃的明火灼烧相应区域。

壳体

开展阻燃性试验的外壳位置应不是之前吸收碰撞能量性能试验或外壳穿透试验的位置，与为便于吸收碰撞能量性能试验而切割的区域相距至少120mm。火焰应灼烧外表面30s。在移开火焰的同时，启动计时装置。要求离开火焰后10秒熄火。

头盔经过可燃性试验后将不再进行冲击及穿透试验。

在试验过程中，试验区域对应的、与佩戴者头部接触内衬材料的温度不应超过70℃。

头盔胶条和半盔帽檐

头盔胶条和半盔帽檐部分将经受与外壳试验中相同的丙烷火焰，试验时间持续15s，要求离开火焰后20秒熄火。

下颌带

下颌带将经受与壳体试验中使用的相同丙烷火焰。下颌带应悬挂在两个相距至少75mm的夹子上，以便张力最小并使吊带的宽边处于垂直状态。火焰应施加到下颌带上15s，要求不熔化并且离开火焰后5秒钟自动熄火。

护目镜

护目镜将经受与外壳试验中使用的相同丙烷火焰，但持续45s。在此期间，护目镜不应熔化，以防止丙烷火焰进入头盔内部。要求离开火焰后20秒自动熄火。

本试验仅适用于全罩式头盔的护目镜。

衬垫材料

内部衬垫和衬里材料将经受与外壳试验相同的丙烷火焰，但持续15s。

本试验仅适用于头盔面部或颈部50mm内的衬垫。

可移除性能试验

该试验适用于配置传统D环下颌带紧固系统以外的头盔，旨在确定头盔是否可以从失去意识的车辆事故受害者身上安全移除，而无需使用其他可能会对受害者造成进一步伤害的方式移除头盔。试验时将头盔佩戴于应头型上最大全头型上，并将各种锁扣和佩戴装置扣好，试验人员应能够不需头盔的机械装置，只借助一些简单常用的手工工具就能将头盔从头型上取下。

测试的手动工具仅限于剪刀、简单的刃口工具和普通螺丝刀。操作不得超过30s。

检验规则

检验分类

正常批量生产的头盔质量检验分为型式检验和出厂检验。

检验顺序、项目、要求及方法见表4。

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 实验方法 | 型式检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 | 样品6 | 样品7 | 样品8 | 样品9 | 样品10 |  |
| 1 | 规格、结构、保护区 | 5.1、-5.6 | 目视 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 2 | 质量 | 5.7 | 6.2 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 3 | 视野 | 5.8 | 6.3 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 固定装置稳定性 | 5.9.1 | 6.4.1 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 佩戴装置强度性能 | 5.9.2 | 6.4.2 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 吸收碰撞能量 | 5.9.3 | 6.4.3 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 下颌吸收碰撞能试验 | 5.9.4 | 6.4.4 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 耐穿透性能 | 5.4.5 | 6.4.5 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 9 | 护目镜耐穿透性试验 | 5.9.6 | 6.4.6 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 正面头部保护装置 | 5.9.7 | 6.4.7 | — | — | — | — | — | — | — | √ | — | — | — |
| 11 | 阻燃性能 | 5.9.8 | 6.4.8 | — | — | — | — | — | √ | — | — | — | — | — |
| 14 | 可移除性能 | 5.9.9 | 6.4.9 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 标识和标记 | 5.10.10 | 目视 | — | √ | — | — | — | — | — | — | — | — | √ |
| 注1：样品1作为留底样品，在实验室环境温度下保存，用以比较和参考； 注2：如果是一个头型尺寸，则只需送前8顶样品，如果是一个头型以上，则送10顶样品，包括6顶最大，4顶最小。 注3：出厂检验检测两顶，实验室环境温度，佩戴强度装置试验及耐穿透性能试验。 注4：“√”为必检项；“—”为不检项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

型式检验、出厂检验项目

7.2 型式检验

7.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定或老产品转厂生产的定型鉴定；

正常批量生产中，在结构材料工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

产品或同类产品停产一年后恢复生产时；

质量监督机构提出型式检验要求时。

7.3 出厂检验

7.3.1 每批产品出厂前，都应按标准规定的检验项目进行检验合格。

7.3.2 按结构、材料（头盔壳体为同一配料）、规格尺寸相同的为一品种，每一品种按 1000  顶为一检验批（不足者按一批计算），每批抽取样盔1顶 。采取随机抽样方式，在成品库抽取。

产品说明书、包装、运输和储存

产品使用说明书

每顶头盔应附产品中文使用说明书,包括但不限于以下内容：

- 提醒购买者挑选适合自己头型尺寸的合格的头盔;

使用时必须系紧系带；

头盔适用的使用条件说明;

头盔如果发生过一次较大撞击事故停止使用;

注意保管,不要用有腐蚀性溶剂擦洗头盔外表面;

建议使用期限。

包装、运输和贮存

产品包装箱上应有5.11.1 规定的标志的内容。

产品包装箱上应注明在运输和贮存时防止碰撞、阳光照射、受潮和有机化学物品侵蚀的要求。

（规范性）
试验样品

头型确认和头盔固定

头盔适用哪种头型，取决于头盔对应的最小、最大头围。对于送检样品，其规格应包括头盔可能配备的贴合衬垫所对应的最小和最大头围值。对于用于抽样试验的头盔，最小和最大头围值可直接参考头盔标识。

如果头盔规定的最小头围小于500mm，则A型头型是最小的合适头型。否则，适合特定头盔的最小头型是头型中最大的头型，其头围不大于制造商规定的最小头围。最大的适合头型是头型中最大的指定头型，其周长不大于制造商指定的最大头围。

如果确定试验样品头盔太小、无法容纳合适的最大头型，则会酌情将次小的头型视为最大的合适头型。如果所有样品对于制造规范所指示的最小头型来说都太小，则该样品视为检验不合格。表A.1和表A.2给出了哪些头型将用于不同头围的型式试验。由于最大头型不会小于最小的头部尺寸，所以表格左下方大部分为空白区域。

按规格尺寸分类的试验国际头型

单位为毫米

| 指定的最小尺寸 | 指定的最大尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500~510 | 520~530 | 540~560 | 570~590 | 600~610 | ＞610 |
| ＜500~510 | A | A、C | A、E | A、J | A、M | A、O |
| 520~530 |  | C | C、E | C、J | C、M | C、O |
| 540~560 |  |  | E | E、J | E、M | E、O |
| 570~590 |  |  |  | E | J、M | J、O |
| 600~610 |  |  |  |  | M | M、O |
| ＞610 |  |  |  |  |  | O |

按规格尺寸分类的试验国标头型

单位为毫米

| 指定的最小尺寸 | 指定的最大尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500⁓＜540 | 540⁓＜570 | 570⁓＜600 | 600⁓＜620 | 620⁓＜660 |
| 500⁓＜540 | A | A、E | A、J | A、M | A、O |
| 540⁓＜570 |  | E | E、J | E、M | E、O |
| 570⁓＜600 |  |  | J | J、M | J、O |
| 600⁓＜620 |  |  |  | M | M、O |
| 620⁓＜660 |  |  |  |  | O |

在试验中，头盔将根据制造商规定的头盔佩戴系数，将其佩戴在选定的试验头型上。如果制造商未能提供认证样品的佩戴信息，头盔将根据授权技术人员的最佳判断来进行佩戴试验。如果头盔符合检验(认证)要求，头盔佩戴系数将成为未来所有试验中使用的系数。

这些头盔佩戴系数代表从基础平面沿与纵向平面的交点到头盔下边缘测量的头型距离。头盔将确定适配头盔的所有头型的头盔佩戴系数。

每个国际头型头盔需要多达六个头盔佩戴系数，分别匹配A、C、E、J、M和O共6种头型（见表1、表A.1）。每个国标头型头盔需要多达五个头盔佩戴系数，分别匹配A、E、J、M和O共5种头型（见表2、表A.2）。

检验样品

头盔样品应与市售产品的质量保持一致。制造商应提交至少8顶或至多10顶成品头盔，测试所需型号的不同结构、组件和配置。样品只保留一个，其余都将销毁；未检测样品将予以保留，用作比较和参考。若头盔提供不同规格的贴合衬垫来调节头围区间，那么有6顶应调节为最大头围。剩余样品应调节为最小头围。制造商可自行决定是否提交其他衬垫规格的样品。

外观更改

允许对经过检验合格后的头盔进行外观修改，但通常仅限于使用制造商批准的油漆、胶带装饰头盔。否则，其他修改会使原头盔产生新的结构，需通过适当评估，确定是否需要重新检验。

检验方案

头盔型式试验中，预计每个头盔配置都要按以上标准试验检测至少一遍。技术人员会展开试验，对可能的故障情况给出最详尽的评估。表A.3按样品编号、条件和试验顺序给出代表性的正式试验方案。

所有送检头盔均供查看和试验检查

粗体字表示该项测试为样本的常规检测；斜体字表示由技术人员选择性测试。

试验表（预估最大头盔配置）

| 头盔 | 条件（可于耐寒试验后进行） | 对应试验 |
| --- | --- | --- |
| 1：留存样品 | 室温环境 | 无需试验 |
| 2 | 实验室环境 | 5.8、5.9.1、5.9.3、5.5.9.4、5.9.5、5.9.6、5.9.9 |
| 3 | 湿 | 5.8、5.9.1、 5.9.3 |
| 4 | 冷 | 5.8、5.9.1、5.9.3 |
| 5 | 热 | 5.8、5.9.1、5.9.3 |
| 6 | 实验室环境 | 5.8、B.3.4 |
| FHR（二次试验）样品在最小的合适头型下进行试验 |  |  |
| 7（FHR） | 实验室环境 | 5.9.7 |
| 8 | 实验室环境 | 5.8、B.3.3 |
| 特定情况——预估最小头盔配置 |  |  |
| 9 | 冷 | 5.8、5.9.2、5.9.3 |
| 10 | 热 | 5.8、5.9.2、5.9.3 |

头盔样品的环境处理

A.5.1 试验用的头盔样品应保持在实验室环境温度和湿度下，或者根据以下具体要求进行冷、热、湿处理。根据授权的技术人员判断，以及试验时的任一时刻，此前被保存在实验室环境温度和湿度下的样品可能进行冷、热、湿处理。但是，一旦样品经过冷、热、湿处理。其必须在整个试验时间中始终保持该状态。

A.5.2 特殊环境处理

A.5.2.1 特殊处理。在进行任何冲击或佩戴装置试验之前，头盔首先用50%甲苯和50%异辛烷的溶剂混合物进行处理。应将棉布或合适的替代品浸泡在溶剂中并用作涂抹工具。首先在下颌护板5mm范围内的区域涂抹溶剂在外壳上，每侧不少于5秒，然后涂抹在其余壳体不少于10秒，在进一步处理和试验之前应至少等待30分钟。

A.5.2.2 耐寒环境处理。这是模拟头盔在极端储存或运输环境的性能。耐寒试验温度比头盔正常使用过程中遇到的寒冷要低很多。至少选取一个样品暴露在-20°C±2°C环境下进行试验，或者根据基金会技术人员的判断，将样品暴露在-30°C±2°C环境下。这种试验应持续至少4小时，但不超过24小时。在此步骤试验开始4小时内不应进行下一步的湿、热试验。

A.5.2.3 耐热环境处理。通过将样品暴露在50°C±2°C的温度下不少于4小时、不超过24小时的时间进行试验。

A.5.2.4 耐湿环境处理。将样品暴露在25°C±5°C的环境持续喷水进行测试，持续时间不少于4小时，但不超过24小时。这种喷雾应直接喷在头盔的外表面。头盔不应完全浸没。

A.5.3 耐寒、耐热和耐湿性试验应在样品完成上一项试验后的两分钟内立即进行。

标记

在用于试验的每组头盔中，应至少需要在一个样品上做标记，标明引导碰撞试验的冲击区域，以评估正面保护装置的位置是否合理。如果样品已提交，则应在用于存档的样品上标记清楚。

头盔佩戴在大小合适的最大头型上，根据相应的头盔佩戴指标佩戴，并以50N的作用力固定。然后按以下方式在头盔的外表面描画出壳体与各种限定平面的交点。

S0平面标记在头盔前额平面前方。S3平面的标记在位于前额和后部平面之间区域。S4标记在后部平面后方。最后，前额平面的连线标记连接S0和S3平面，类似地，后部平面的连线标记连接S3和S4平面。

这些线围绕头盔顶部，是保护范围的边界。但是，如果此边界的部分低于头盔边缘，不应成为拒绝型式试验的理由。如图5所示，应该从边界上最近的一点开始，在保护区域40mm的范围内划定一条测试线。试验线界定的区域中标准速度和低速冲击产生的影响见B.3.2和B.3.3。

在样品左右两侧的参考平面做好标记，然后在横向平面与参考平面和S4平面相交区域做标记。参考平面和横向平面交叉的点是B.3.4中描述的低速侧向冲击的部位。S4平面和横向平面相交点应在正面头部保护装置的系带安装架所需M6嵌入中心前方至少70mm的位置。

如果相同的头盔配置不同厚度的舒适衬垫，以适应不同区间的头围尺寸，则试验样品上标注的保护区域应包括各种不同配置的保护区域，并在适合每种配置的最大头型上标注，即头盔的每种配置都应满足本文件的所有要求。

（规范性）
吸收碰撞能量性能试验

试验设备

进行吸收碰撞能量性能试验时，应包括但不限于以下样品和试验设备。

- 适合头盔样品的最小和最大头型。该头型应由硬度高、低共振金属制成，例如镁合金，并应符合国际头型的A、C、E、J、M或O形状（见表1、表A.1）或国标头型的A、E、J、M或O形状（见表2、表A.2）。

将球臂/套环组件安装到头型底部的插座上，使球的几何中心处于规定位置，即：头型的中心垂直轴线上、参考平面上方12.7mm处。球臂/套环组件还应包括牢固固定在球中的单轴加速计。

牢固连接到球臂的头型支撑组件。该支撑组件应使得其头型可以在垂直导向下落。该支撑组件的质量不应超过1.2kg。头型、球臂/套环组件加头型支撑组件的总质量应在100g以内：国际:A型总质量为3.1kg、C型总质量为3.6kg、E型总质量为4.1kg、J型总质量为4.7kg、M型总质量为5.6kg、O型总质量为6.1kg。

导向系统的作用在于确保头型/支撑组件经导向垂直下落于测试砧上，并冲击头盔。导向系统应由两条或多条导线，或是一条或多条导轨组成。头部模型/支撑——导向系统——测试砧座的对齐方式应满足：

  - 下落轨迹应与单轴加速度计的敏感轴轴线一致，水平偏移不应大于5°，纵向偏移不应大于3°；

导线与下落轨迹平行并穿过头型球座中心，与试验砧中心偏差应小于5mm，与头型-支架组中垂线偏差小于10mm，与单轴加速计的灵敏轴偏差小于5mm。

由至少500kg的固体组成的刚性砧座。其上放置一块最小厚度超过12mm、表面积至少大于0.10m2的钢板。

五种试验砧：平砧、半球形砧、棒砧防滚杆、侧石刀砧和角边石砧，并且：

  - 平砧表面积最小应为0.0127m2，例如直径为127mm的面。砧块固定在底座上之后，其表面应垂直于头型下落轨迹；

半球砧半径应为48 mm±0.5mm；

防滚杆棒砧长度至少应为20.5cm，5.0cm±0.5mm的直径；

路缘石刀砧应由两块且形成105°±5°角的路缘石组成，每块路缘石都向垂直方向倾斜52.5°±2.5°，形成半径为15mm±0.5mm的锤刃，高度必须至少为50mm，长度不少于125mm；

角边石砧截面应为至少6.3mm±0.5mm宽，35mm深。冲击面边缘的圆角半径不得超过0.5mm。准备就绪时，击球面应垂直于头型下落轨迹。其砧座宜足够长，以保证在撞击过程中不接触头盔。

测试分析系统:由加速度传感器、放大器及数据处理、显示及记录等部分组成,其主要性能应满足以下要求：

频率响应范围 0(0~+0.2) Hz~1 000 Hz,频带截止点-3 (-1~+0.5)dB,衰减斜率-9dB/oct~-24 dB/oct；

满足B.3.2提出的加速度值和作用时间的检测要求；

系统采样频率不低于8kHz,能承受不小于2000g的冲击加速度；

测量不确定度5%。

速度测量装置，可测量撞击前最后40mm内头型/支撑组件的速度。速度测量宜精确到±1%。

吸收碰撞能量性能试验相关定义

吸收碰撞能量性能试验的相关定义包括以下内容。

- 冲击位置，是指吸收碰撞能量性能试验中头盔受撞击的部分，指在头盔第一次接触砧块的一瞬间，经过头型球心及砧块中心的直线与头盔外表面的相交点。

冲击速度，是指头盔与冲击表面第一次接触时，在不大于4cm的位置所测量的头型/支撑组件的速度。

如果试验用头型/支撑组件实际质量与规定值之间存在偏差，名义冲击速度（见表B.1）应调整。实际试验冲击速度等于规定名义速度乘以头型/支架组件实际质量与规定质量比值的平方根。

例如，采用A型头型，如果B.2中C所指头型与球臂/套环以及支架组件的总质量实际值为3.2kg，理想值为3.1kg，则试验冲击速度应用名义速度乘以系数0.984求得。

分为两种级别的试验：

  - 第一种为常规试验，用以识别确定满足本文件的头盔，用于送检样本和随机取样测试的样品，包括型式试验和抽样检验中的第一轮检测；

第二种是偏差级别试验，适用于第二轮抽样测试获取的样本，即：该型号头盔已经完成常规试验，但常规试验存在不合格须进行补充试验。如经本轮偏移等级试验后仍不合格，即表明样品确实不符合本文件的要求。

名义冲击速度表

| 头型 | A | C | E | J | M | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规 | 9.50m/s | 9.50m/s | 9.50m/s | 9.50m/s | 9.50m/s | 9.50m/s |
|  | 低速6.00m/s | 6.00m/s | 6.00m/s | 6.00m/s | 6.00m/s | 6.00m/s |
|  | 低侧向8.50m/s | 8.50m/s | 8.50m/s | 8.50m/s | 8.50m/s | 8.50m/s |
| 注：g=9.80665m/s2 |  |  |  |  |  |  |

吸收碰撞能量性能试验

概述

共有三种不同的试验冲击方案：

- “标准版”旨在评估头盔在严重撞击中的保护能力；

“低速冲击”旨在评估中度撞击中的保护能力；

“低速侧向冲击”旨在评估内侧受撞击的保护能力。

试验严格程度和要求

试验在任何指定状态下的样品。试验冲击点应落在试验线或其上方，这一区域内的铆钉、通风口和任何其他头盔组件应为有效的可试验点。根据选择的砧座，每个冲击点都将受到一组一次、两次或三次冲击。

第一次冲击点是同一组内连续冲击的目标点。但是，如果一组吸收碰撞能量性能试验的点位小于表B.2中所示点位距离，则本次吸收碰撞能量性能试验结果无效。

吸收碰撞能量性能试验组分类

| 头型A、C | 头型E、J | 头型M、O |
| --- | --- | --- |
| 至少130mm | 至少140mm | 至少150mm |

在试验砧的选择方面不设限制。每次试验的冲击速度取决于试验类型和头型大小。第二次冲击不适用于在边缘砧上试验的头盔。第三次冲击仅适用于在侧石砧上试验的头盔。

技术人员可以为任何特定吸收碰撞能量性能试验组选择最大或最小的适合头型。在任何情况下，技术人员都可以冲击头盔表面的任何部位，或在头盔合适的头型试验线内施以吸收碰撞能量性能试验：

- 平砧：每个在平砧上试验的区域都应根据表B.1中规定的第1或第2个值进行单次吸收碰撞能量性能试验，可根据头型组件的质量进行调整。

半球砧:在半球砧上进行试验的每个区域，应根据头型组件质量按冲击速度表B.1中规定的第1值进行单次吸收碰撞能量性能试验。对边石砧进行试验的每个区域都应根据冲击速度表中规定的第3个数值进行单次吸收碰撞能量性能试验，数值可根据头型质量进行调整。同一区域不得进行第二次吸收碰撞能量性能试验；

对棒砧进行试验的每个区域都应以冲击速度表中规定的第1个数值进行单次吸收碰撞能量性能试验，数值可根据头型的质量进行调整；

如果任何试验中冲击速度超过规定的质量速度的1.5%以上，则此次撞击无效。

上述吸收碰撞能量性能试验指定了规定速度，并未规定下落高度。为了达到冲击需要的适当速度，可以调整下落高度以弥补多数机械头盔测试系统中固有的摩擦。摩擦引起的高度调整不应超过总下落高度的10%。此外，即使是保养良好的下落设备也存在不确定性，因此冲击速度允许存在1.5%的裕度。宜根据标准中要求的精确冲击速度（应无限接近标准数值），来确定下落高度。

低速吸收碰撞能量性能试验

保持在实验室环境条件下，将单个头盔样品佩戴在适当的最小头型上，根据表B.1中指定的低速对平砧进行五次单独的吸收碰撞能量性能试验。冲击点可能落在任何头盔区域，或者落在试验线上，但两次冲击点的位置不得比表B.2中记录的距离更近。

低速侧向冲击

低速侧向吸收碰撞能量性能试验只能保持实验室环境条件下，在适当时间段对头盔样品进行试验。可以利用合适的半头型和校准好的单轴加速器引导头盔样品坠落到设备上进行试验，或者使用合适的完整头型和三轴加速器引导头盔自由坠落到设备上进行试验。技术人员可自行根据试验设备选择最适合的头盔。本试验的冲击表面应为5.5.4.1中所述的路缘石刀砧。

头盔和头部模型组件应以如下方式坠落，即在接触砧座之前：

- 头型没有明显的旋转速度；

头型的纵向平面与水平面成15°夹角以内；

头型的横向平面应垂直于与路缘石刀砧15°夹角以内；

从砧座中心竖立起的一个垂直点，在头型的横向平面和参考平面相交处，对应头盔表面的点10mm内做标记。相应的名义冲击速度值见名义冲击速度表。鉴于头型的理想质量和实际质量之间存在差异，所以应对该数值做相应调整。冲击速度应为头盔与砧座接触前最后40mm内的速度。

根据冲击组分类表中的规定，保证样本前后冲击点之间的距离满足要求。

吸收碰撞能量性能试验结果判定

根据头型和试验类型，模型的峰值加速度不应超过上表中的相应值。任何进行低速吸收碰撞能量性能试验的样品，其五次峰值加速度的平均值不应超过180G。在整个试验过程中，头盔的保护结构不得破裂。如果基金会的技术人员判断头盔外壳、冲击衬垫、紧固系统或其他部件存在断裂，则表明冲击力有造成头盔过度断裂的风险，则该样品不合格。如果揭面式头盔的下颌带在闭合状态下进行试验，三次试验中只要有一次下颌带意外松开，则该样品不合格。

峰值加速度标准

| 头型 | A | C | E | J | M | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次、第二次、第三次冲击和低速横向冲击 | 275G | 275G | 275G | 275G | 275G | 275G |
| 低速度冲击 | 200 G | 200 G | 200 G | 200 G | 200 G | 200 G |

如果在认证试验中，发现样品满足所有试验标准，但是与经下落组件质量调整的规定冲击速度相比，其中任意两次冲击的速度要低98.5%，则认为该样品试验无法得出结论，应重新进行试验。同样，如果两次冲击中第二次冲击与本组第一次冲击的落点偏差超出10mm，同样认为该样品试验无法得出结论，应重新试验。最后，如果无效冲击产生的峰值加速度超过了试验标准值，则认为该样品试验无法得出结论，应重新试验。

在冲击位置和砧块类型方面，吸收碰撞能量性能试验程序给测试人员留出了较大的选择余地。测试人员会仔细安排每一组标准试验，发现潜在弱点，尝试解决各种可能的失效情况，并针对已发现的失效情况进行偏差试验。

如果系列认证试验结束，SNELL技术人员得出的结论发现，有效吸收碰撞能量性能试验结果不足以确定该头盔型号达标，则可以另取样品进行处理和试验，预计所提交样品均可满足所有试验要求。

（规范性）
正面头部保护装置检验方法

仪器

合适的装置如图C.1和图C.2所示。该装置由一个刚性底座组成，配有适当大小的刚性测试人头模型。人头模型安装在底座上通过一个面朝前倾斜的接口板使得人头模型的中心垂直轴倾斜角度为对水平于55°±5°。头盔应安装在测试人头模型上以及装载头盔M6螺栓连接孔测试的方法，组合最大载荷为14kN；在此期间，每个头盔M6端子的载荷差异不应超过0.2kN。还应提供装载每个头盔M6螺栓连接孔分别为7kN。负载应以100mm/min±50mm/min的速率加载。系绳力加载的方法和位置应确保系绳变化角度在水平±5°，平行±5°范围内。

用于连接头盔M6螺栓连接孔的硬件以完成测试C3.1试验和C3.3试验，如图C3所示。用于连接头盔M6螺栓连接孔的硬件如图C4所示，用以完成测试C3.2试验。

仪器仪表

该装置应提供一种方法测量每条系绳中的负载。该装置的仪表应符合要求。

测试程序

头盔测试样品应使用适合测试人头模型符合制造商要求的HPI，并且下颌系带应正确固定。

应按照如下所述进行三次测试：

a）C3.1试验： 头盔M6终端验证试验（对称载荷）

头盔M6螺栓连接孔应接受累积期为7kN的组合荷载不少于5s，之后负载应被移除。应以以下速率施加负载100mm/min±50mm/min；

b）C3.2试验：头盔系绳端子验证试验（偏移加载）

一个由测试机构选择的头盔M6螺栓连接孔，应承受以下拉伸载荷3.5kN，累计不小于5s后，移除负载。应以以下速率施加负载100mm/min±50mm/min；

c）C3.3试验：头盔系绳端子验证试验（对称载荷）

头盔M6螺栓连接口应满足图C5中方式一或方式二的几何要求，应能接受14kN的组合荷载，持续时间不少于5s，之后负载应被移除。应以以下速率施加负载100mm/min±50mm/min。

图C.1 头盔M6螺栓连接孔的测试设备

注：如上配置为一种测试配置，并不代表真实正面头部保护装置的佩戴方式。

图C.2 头盔M6螺栓连接孔的测试设备（头盔戴在头模上）

单位为毫米

图 C.3 测试C3.1和C3.3所需的连接到头盔M6螺栓连接孔的硬件

单位为毫米

图C4 测试C3.2所需的连接到头盔M6螺栓连接孔的硬件

图C.5  头盔M6螺栓连接孔形式一

单位为毫米

图C5.2 头盔M6螺栓连接孔形式二

单位为毫米

注：对于选项二，量产配件的M6螺纹部分（侵入外壳）的插口长度可以相对于测试样品增加1mm，以允许外壳厚度的变化，从而达到最小0.5、最大1.5的要求。

图B5. 头盔M6螺栓连接口的几何要求

参考文献

- GB/T 10000-1988 中国成年人人体尺寸

- FIA 8860-2018

- FIA 8858-2010 Frontal Head Restraint Appendix B